ICS 39.060

CCS Y 88

团体标准

T/SZS XXX—2022

珍珠珠层质量评价方法

Evaluation method for nacre thickness of pearl

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

深圳市XXXX 发布

# 目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　珠层质量评价方法	3

5　珠层厚度测定方法	4

6　报告或证书	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市宝联珠宝标准与信息技术促进中心提出。

本文件由深圳市深圳标准促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

珍珠珠层质量评价方法

范围

本文件规定了珍珠的术语和定义、分类、珠层质量因素、珠层质量评价方法、珠层厚度测定方法、报告或证书。

本文件适用于养殖珍珠和养殖珍珠饰品中的圆形珍珠～近圆形珍珠和对称型异形珍珠及其饰品，天然珍珠和天然珍珠饰品参照执行，非对称型异形珍珠（如巴洛克珠）及其饰品参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18781—2008  珍珠分级

GB/T 23886  珍珠珠层厚度测定方法  光学相干层析法

术语和定义

GB/T 18781—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

珍珠  pearl

贝类或蚌类等软体动物体内因分泌作用而生成的一种由大量无机成分（主体是碳酸钙、少量碳酸镁、多种微量元素等）、一定量有机成分（主体是壳角蛋白、各种色素等）组成，呈同心层状或同心层放射状结构的分泌物，肉眼可见且表面具有珍珠光泽。

注：珍珠具有特有的温润光泽，其光泽称为珍珠光泽。

  - 3.1.1

天然珍珠  natural pearl

在贝类或蚌类等软体动物体内，不经任何的人为因素自然形成的珍珠。

注：天然珍珠根据生长环境可分为天然海水珍珠和天然淡水珍珠。在海水中产出的珍珠为海水珍珠；在淡水中产出的珍珠为淡水珍珠。

[来源：GB/T 18781—2008，定义3.1，有修改]

  - 3.1.2

养殖珍珠  cultured pearl

珍珠  pearl

在贝类或蚌类等软体动物体内，经人为因素干预珍珠质形成的珍珠。

注：养殖珍珠根据生长环境可分为海水养殖珍珠和淡水养殖珍珠；根据有无珠核可分为有核养殖珍珠和无核养殖珍珠；根据是否附壳可划分为游离型养殖珍珠和附壳型养殖珍珠。

[来源：GB/T 18781—2008，定义3.2，有修改]

  - 3.2

珍珠的珠层厚度  pearl nacre thickness

珠层平均厚度  nacre mean thickness

同一粒珍珠的最大珍珠层厚度和最小珍珠层厚度的平均值，简称“珠层厚度”，用T表示。

  - 3.3

珍珠层厚度  nacre thickness

从珠核到珍珠表面的珍珠质的垂直距离。珠核到珍珠表面之间不存在“孔心（空腔）”时，珍珠层厚度为T1；当从珠核到珍珠表面之间存在“孔心（空腔）”时（图1），应扣除从珠核到珍珠表面之间所包含的“空心（空腔）”部分的厚度，珠层的真实厚度为T1减去“空心（空腔）”部分的厚度t。

[来源：GB/T 18781—2008，定义3.5,有修改]

图1  珍珠剖面结构示意图

  - 3.4

珍珠平均直径  pearl mean diameter

同一粒珍珠的最大直径与最小直径的平均值，用表示。

  - 3.5

异形珍珠  baroque pearl

同一粒珍珠的最大直径和最小直径相差较大，外形不同于圆形珍珠～近圆形珍珠的珍珠。

  - 3.6

对称型异形珍珠  symmetric baroque pearl

外形存在面对称的异形珍珠，见图2所示。

注：面对称指以一个镜面反射变换为其自对称变换的图形，镜面反射变换的反射面称为图形的对称面，面对称空间图形上任何一点关于对称面的对称点都在本图形上，且任何一双对称点的连线段被对称面垂直平分。

图2  对称型异形珍珠外形示意图（P为对称面）

  - 3.7

非对称型异形珍珠  asymmetric baroque pearl

外形不存在面对称的异形珍珠。

珠层质量评价方法

质量因素

4.1.1  圆形珍珠～近圆形珍珠的珠层质量因素为珠层厚度（T）和珠层厚度系数（τ）。

4.1.2  对称型异形珍珠的珠层质量因素为珠层厚度（T）、珠层厚度系数（τ）和珍珠圆度系数（Ф）。

评价方法

4.2.1  珠层厚度系数（τ）的计算公式为：

………………………………………………………（1）

式中：

T______珍珠的珠层厚度， 即该粒珍珠的珠层平均厚度，单位为毫米（mm）；

______ 珍珠平均直径，单位为毫米（mm）。

4.2.2  珍珠圆度系数（Ф）的计算公式为：

………………………………………………………（2）

式中：

______ 珍珠最大直径和最小直径的平均值，单位为毫米（mm）；

d1______ 珍珠的最大直径，单位为毫米（mm）；

d2______ 珍珠的最小直径，单位为毫米（mm）。

珠层厚度测定方法

测定方法

珍珠层厚度的测量方法有直接测量法、X射线法和光学相干层析法三种。结果有争议时，以直接测量法为仲裁依据。直接测量法采用GB/T 18781，7.5.1规定的方法进行，光学相干层析法按GB/T 23886规定的方法进行测定。

X射线法

  - 5.2.1  方法原理

采用X射线透过被测量样品，通过增强屏和CCD图像传感器，在计算机屏幕上实时显示出被测样品的轮廓和内部结构，配合图像测量处理软件，即可测量样品的尺寸或位置关系。

  - 5.2.2  测量仪器

准确度≤ 0.02mm的X射线仪。

  - 5.2.3  测量步骤

测量步骤如下：

- a)  对X射线仪进行充分的预热，确保仪器的高压电源开启正常、X射线保护装置工作正常以及载物台X轴和Y轴移动正常；

- b)  将被测珍珠放入载物台，操作X、Y轴使珍珠移至合适位置，并进行放大倍数校准；

- c)  利用计算机测量软件测量被测珍珠的珠层厚度，并记录厚度数值；

- d)  至少选择三个穿过珍珠几何中心的剖面方向进行测量，至少测量剖面的3个最大厚度和3个最小厚度，取3次数值的平均值作为该珍珠的珠层厚度；

- e)  对于对称型异形珍珠，至少应在其最大直径、最小直径和中等直径三处，每处测量剖面的3个最大厚度和3个最小厚度，共计9个珠层厚度值，取它们的平均值作为该珍珠的珠层厚度。

报告或证书

基本内容

报告或证书应包括以下内容：

- 样品名称及样品图片（名称应标明海水珍珠或淡水珍珠）；

- 总质量（单位为克，g）；

- 珠层厚度（单位毫米，mm）；

- d)  珠层厚度系数；

- e)  珍珠圆度系数；

- f)  检测依据；

- g)  测试人员；

- h)  测试日期。

______________________