ICS 29.220

CCS K 80

团体标准

T/SZS XXX—2024

室内用光动能电池技术要求

Technical requirements for indoor photovoltaic energy cell

（草案）

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

深圳市深圳标准促进会   发布

目    次

前言..............................................................................III

1  范围.............................................................................1

2  规范性引用文件...................................................................1

3  术语和定义.......................................................................1

4  技术要求.........................................................................1

4.1  通则.........................................................................1

4.2  外观质量.....................................................................2

4.3  外形尺寸.....................................................................2

4.4  弯曲度.......................................................................2

4.5  电性能.......................................................................3

4.6  耐高温性能...................................................................3

4.7  耐低温性能...................................................................3

4.8  耐湿性能.....................................................................3

4.9  耐湿热性能...................................................................3

4.10  耐热循环性能................................................................3

4.11  耐盐水性能..................................................................3

4.12  耐溶剂性能..................................................................3

4.13  抗跌落性能..................................................................3

4.14  引线抗拉力性能..............................................................3

4.15  包装抗震动性能..............................................................3

4.16  包装抗跌落性能..............................................................3

5  试验方法.........................................................................3

5.1  通用测试条件.................................................................3

5.2  外观质量检测.................................................................4

5.3  外形尺寸检测.................................................................4

5.4  弯曲度检测...................................................................4

5.5  电性能测试...................................................................4

5.6  耐高温性能试验...............................................................5

5.7  耐低温性能试验...............................................................5

5.8  耐湿性能试验。................................................................6

5.9  耐湿热性能试验...............................................................6

5.10  耐热循环性能试验............................................................6

5.11  耐盐水性能试验..............................................................7

5.12  耐溶剂性能试验..............................................................7

5.13  抗跌落性能试验..............................................................8

5.14  引线抗拉力性能试验..........................................................8

5.15  包装抗震动性能试验..........................................................9

5.16  包装抗跌落性能试验..........................................................9

6  检验规则.........................................................................9

6.1  检验分类....................................................................10

6.2  组批与抽样..................................................................10

6.3  判定规则....................................................................10

7  包装、标志、储存和运输...........................................................11

7.1  包装........................................................................11

7.2  标志........................................................................11

7.3  储存........................................................................11

7.4  运输........................................................................11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市创益新能源科技有限公司提出。

本文件由深圳市深圳标准促进会归口。

本文件起草单位：深圳市创益新能源科技有限公司、深圳市标准技术研究院、深圳市创益新材料有限公司、上海名序技术有限公司、中国科学院深圳先进技术研究院、深圳市计量质量技术研究院、海信视像科技股份有限公司、北京握奇慧通技术有限公司、北京万集科技股份有限公司

本文件主要起草人：李嘉睿、李全相、王丽娟、罗元清、惠新朋、王付然、王紫岳、金韬、张杰、李保军、沈润渊、徐雁菁。

室内用光动能电池技术要求

- 范围

本文件规定了室内用光动能电池的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存。

本文件适用于室内使用的光动能电池，室外使用的低功率的光动能电池可参考本文件。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

- 光动能电池  photovoltaic energy cell

以半导体薄膜材料为光电转换层，具有光电转换功能和直流电能输出的光伏转换器件。

- 室内用光动能电池  indoor photovoltaic energy cell

在室内自然光源或人造光源下能长期稳定工作的光动能电池（3.1）。

- 包括但不限于弱光型非晶硅薄膜光伏电池、弱光型钙钛矿薄膜光伏电池、弱光型光伏有机电池等。

- 技术要求

  - 通则

室内用光动能电池的技术要求、实验方法和判定规则应符合表1中相应条款的规定。

表1  室内用光动能电池的技术要求、试验方法和判定规则

| 序号 | 名称 |  | 技术要求 | 试验方法 | 判定规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与尺寸 | 外观质量 | 4.2 | 5.2 | 6.3.1 |
| 2 |  | 外形尺寸 | 4.3 | 5.3 | 6.3.1 |
| 3 |  | 弯曲度 | 4.4 | 5.4 | 6.3.1 |
| 4 | 电性能 | 电性能 | 4.5 | 5.5 | 6.3.1 |
| 5 | 耐候性 | 耐高温性能 | 4.6 | 5.6 | 6.3.2 |
| 6 |  | 耐低温性能 | 4.7 | 5.7 | 6.3.2 |
| 7 |  | 耐湿性能 | 4.8 | 5.8 | 6.3.2 |
| 8 |  | 耐湿热性能 | 4.9 | 5.9 | 6.3.2 |
| 9 |  | 耐热循环性能 | 4.10 | 5.10 | 6.3.2 |
| 10 |  | 耐盐水性能 | 4.11 | 5.11 | 6.3.3 |

表1  室内用光动能电池的技术要求、试验方法和判定规则（续）

| 序号 | 名称 |  | 技术要求 | 试验方法 | 判定规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 耐候性 | 耐溶剂性能 | 4.12 | 5.12 | 6.3.3 |
| 12 | 机械性 | 抗跌落性能 | 4.13 | 5.13 | 6.3.3 |
| 13 |  | 引线抗拉力性能 | 4.14 | 5.14 | 6.3.4 |
| 14 |  | 包装抗振动性能 | 4.15 | 5.15 | 6.3.5 |
| 15 |  | 包装抗跌落性能 | 4.16 | 5.16 | 6.3.6 |

  - 外观质量

外观质量包括电池正面即受光面、电池背面即背光面、崩边和崩角的质量要求。

    - 电池背面（背光面）

按照5.2的测试方法，满足以下要求：

- 碳浆、背漆、铜浆均应按要求对齐，错位或印偏不大于0.3 mm，铜浆电极的偏移量不大于0.3 mm；

- 碳浆、背漆、铜浆应完整，无缺损、无划伤、无脱膜；

- 每粒电池片四周边沿切割无偏移，边沿无毛刺。

    - 电池正面（受光面）

按照5.2的测试方法，满足以下要求：

- 玻璃表面划痕最大允许尺寸：宽（W）不大于0.1 mm，长（L）不大于6 mm；

- 表面颜色均匀，无彩虹，无可见的脱膜；

- 无明显影响外观的水印、白点，其中：水印平均直径（D）不大于1 mm ，白点平均直径（D）不大于0.2 mm。

    - 崩边和崩角

按照5.2的测试方法，满足以下要求：

- 崩边：长(L)不大于0.6 mm，宽(W)不大于0.2 mm，深度(H)不大于0.2 mm；

- 缺角：长(L)不大于0.6 mm，深度(H)不大于0.5 mm。

  - 外形尺寸

按照5.3的测量方法，边长允许公差±0.2 mm，厚度允许公差±0.1 mm。

  - 弯曲度

针对硬基底材料的光动能电池，按照5.4的试验方法，电池正面和背面的最大弓形变形所承受压力值或弯曲度应符合供需双方商定的要求，最小压力值或弯曲度不小于需方要求值。

  - 电性能

按照5.5的测试方法，电池的开路电压、短路电流、工作电压、工作电流、输出功率、光电转化效率应符合供需双方商定的要求，最小测量值不小于需方要求值。

  - 耐高温性能

按照5.6的试验方法，电性能达到初始值的90%以上，外观质量满足4.2的要求。

  - 耐低温性能

按照5.7的试验方法，电性能达到初始值的90%以上，外观质量满足4.2的要求。

  - 耐湿性能

按照5.8的试验方法，电性能达到初始值的90%以上，外观质量满足4.2的要求。

  - 耐湿热性能

按照5.9的试验方法，电性能达到初始值的90%以上，外观质量满足4.2的要求。

  - 耐热循环性能

按照5.10的试验方法，电性能达到初始值的90%以上，外观质量满足4.2的要求。

  - 耐盐水性能

按照5.11的试验方法，电性能达到初始值的90%以上，外观质量满足4.2的要求。

  - 耐溶剂性能

按照5.12的试验方法，电性能达到初始值的90%以上，外观质量满足4.2的要求。

  - 抗跌落性能

按照5.13的试验方法，电性能满足4.5的要求，外观质量满足4.2的要求。

  - 引线抗拉力性能

按照5.14的试验方法，电极引线能够抵抗大于等于250 g的拉力。

  - 包装抗振动性能

按照5.15的试验方法，电性能满足4.5的要求，外观质量满足4.2的要求。

  - 包装抗跌落性能

按照5.16的试验方法，电性能满足4.5的要求，外观质量满足4.2的要求。

- 试验方法

  - 通用测试条件

如无特殊规定，试验按如下通用试验条件进行：

- 温度：25 ℃；

- 气压：8.60×104 Pa～1.06×105 Pa；

- 相对湿度:40%～80%。

  - 外观质量检测

在室内照度500 Lx以上的白色荧光灯或白色LED照射下，检测人员的裸视或矫正视力1.0以上，被检验样品距眼睛0.3 m～0.5 m，水平方位45°以及上下左右转动15°，观察检测面3～5秒；分别检测电池正面、电池背面、崩边和崩角。

  - 外形尺寸检测

- 使用分辨率为0.02 mm的卡尺对电池的长度和宽度进行测量；使用分辨率为0.01 mm的外径千分尺对电池的厚度进行测量。

  - 弯曲度检测

将电池的两边放置在垫脚上，两边搭边面积分别为电池片面积的10%，中间空悬部分面积为80%。如图1所示。

压住电池两边，在电池中部施加压力F，初始压力值为需方要求压力值，每次增加1千克力，用直尺或金属线水平紧贴其两边或对角线方向，用塞尺测量直线与玻璃之间的间隙，直到电池断裂为止，记录断裂前最后一次对应的弯曲度，并以弧的高度与弦的长度之比的百分率来表示弓形时的弯曲度。

标引序号说明：

- 1——垫脚；

- 2——电池片。

图1  弯曲度检测示意图

  - 电性能测试

    - 测试条件

应满足以下要求：

- 测试温度：25 ℃；

- 光照度：（200±5） Lx 、（500 ±15） Lx、（1000±30） Lx；

- 测试光源：白色荧光灯和白色LED。

    - 测试装置

测试装置包括以下仪器、仪表和装置：

- 电压表：直流电压精度±0.1%；

- 电流表：直流电流精度±1%；

- 电阻箱：电阻精度达到0.1 Ω；

- 照度计；

- 光箱。

    - 测试电路

如图2所示进行电路连接。

图2  测试电路原理图

    - 测试程序

打开光源，待光源稳定后，用照度计测量光源的光照度，光照度（200±5） Lx 或（500±15） Lx或（1000±30） Lx，按照图2连接测试设备，根据不同电池的负载要求调节变阻箱RL，测量出电池的电性能。

  - 耐高温性能试验

    - 装置

温度试验箱：有自动控制温度装置。

    - 程序

按以下步骤进行试验：

- 取20片电池产品，首先对被测电池按照5.5方法进行初始电性能测量；

- 将被测电池放置在温度试验箱内，打开电源，将温度设定在（65±2） ℃，时间设定为1000 小时；

- 试验结束后，将被测电池从温度试验箱内取出放置在室温下恢复2小时；

- 清洁电池表面污物后，按照5.2检查外观，按照5.5进行电性能测量。

  - 耐低温性能试验

    - 装置

温度试验箱：有自动控制温度装置。

    - 程序

按以下步骤进行试验：

- 取20片电池产品，首先对被测电池按照5.5进行初始电性能测量；

- 将被测电池放置在温度试验箱内，打开电源，将温度设定在（-25±2）℃，时间设定为1000小时；

- 试验结束后，将被测电池从温度试验箱内取出放置在室温下恢复2小时；

- 清洁电池表面污物后，按照5.2检查外观，按照5.5进行电性能测量。

  - 耐湿性能试验

    - 装置

湿度试验箱：有自动控制温度和湿度装置。

    - 程序

按以下步骤进行试验：

- 取20片电池产品，首先对被测电池按照5.5进行初始电性能测量；

- 将被测电池放置在湿度试验箱内，打开电源，将温度设定在（40±2）℃、湿度设定在95%，在1000 Lx光照下，时间设定为1000小时；

- 试验结束后，将被测电池从温度试验箱内取出放置在室温下恢复2小时；

- 清洁电池表面污物后，按照5.2检查外观，按照5.5进行电性能测量。

  - 耐湿热性能试验

    - 装置

温湿度试验箱：有自动控制温度和湿度的装置。

    - 程序

按以下步骤进行试验：

- 取20片电池产品，首先对被测电池按照5.5进行初始电性能测量；

- 将被测电池放置在温湿度试验箱内，打开电源，将温度设定在（60±3）℃，湿度设定在90%，时间设定为1000小时；

- 试验结束后，将被测电池从温度试验箱内取出放置在室温下恢复2小时；

- 清洁电池表面污物后，按照5.2检查外观，按照5.5进行电性能测量。

  - 耐热循环性能试验

    - 装置

包括以下装置：

- 温度试验箱：有自动控制温度装置；

- 测量和记录组件温度的仪器，准确度为±1 ℃。

    - 程序

按以下步骤进行试验：

- 取20片电池产品，首先对被测电池按照5.5进行初始电性能测量；

- 将被测电池在室温条件下放置在温度试验箱内，并将温度记录仪粘贴在一个电池表面采集温度；

- 关闭温度试验箱，按图3的分布，使电池的温度在(-25±2) ℃和(60±2) ℃之间循环，最高和最低温度之间温度变化的速率不超过1.5 ℃/min，在每个极端温度下，应保持稳定至少30  min，除电池的热容量很大需要更长的循环时间外，一次循环时间不超过4.5 h，共计循环100次；

- 试验结束后，将被测电池片从温度试验箱内取出放置在室温下恢复2 h；

- 清洁电池表面污物后，按照5.2检查外观，按照5.5进行电性能测量。

图3  耐热循环试验示意图

  - 耐盐水性能试验

    - 装置

包括以下装置：

- 可电加热保温盛放盐水的水壶；

- 测量盐浓度计，准确度为±1%。

    - 程序

按以下步骤进行试验：

- 取5片电池产品，首先按照5.5对被测电池进行初始电性能测量；

- 将水壶内盐水浓度调到5±1％，加热到(35±2) ℃，将被测电池放入盐水内，保温48 小时；

- 试验结束后，将被测电池从水壶内取出放置在室温下恢复2 小时；

- 清洁被测电池表面污物后，按照5.2检查外观，按照5.5进行电性能测量。

  - 耐溶剂性能试验

    - 装置

如图4所示装置。

    - 程序

按以下步骤进行试验：

- 取5片电池产品，首先按照5.5对被测电池进行初始电性能测量；

- 将被测电池固定在测试装置上，将浸湿浓度100%乙醇的棉布施加500 g的力在电池片的背面擦拭200次，在擦拭过程中用取液器对棉布持续滴入乙醇，保持湿润；

- 将试验后的电池取出擦拭干净后，按照5.2检查外观，按照5.5进行电性能测量。

- 标引序号说明：

- 1——支架；

- 2——固定台；

- 3——水槽；

- 4——放置台；

- 5——棉布；

- 6——活动杆；

- 7——滑动导轨；

- 8——电池片。

图4  测试装置示意图

  - 抗跌落性能试验

    - 装置

具有放置电池平台可翻转、可调节高度的跌落试验台。

    - 程序

按以下步骤进行试验：

- 调节试验台高度，使放置电池平台距离跌落地板750 mm；

- 取10片电池产品，分别将其放置平台上；

- 转动平台，让电池自由落体跌落到木地板；

- 清洁电池表面污物，按照5.2检查外观。

  - 引线抗拉力性能试验

    - 装置

包括以下装置：

- 导线：线材直径为（0.8±0.2） mm的浸锡铜线；

- 拉力试验机：量程为0 N～100 N，测量与记录所施加拉力精确度应达到±5%；

- 可调恒温烙铁，温度控制±5 ℃，可调节温度范围为200 ℃～500 ℃。

    - 程序

按以下步骤进行试验：

- 取3片电池产品，将烙铁温度调节（270±20） ℃，然后将浸锡铜线水平焊接在电池片电极的焊盘上，要求锡完全覆盖导线；

- 焊接完后将电池在室温下硬化16 小时；

- 引线沿电极焊盘边缘成90°弯折，弯折点与焊盘边缘距离约为1.5 mm；

- 将焊接好导线的试样夹在拉力试验机上，以10 mm/min的速度均匀地从电池片上拉引线，记录从电池上拉脱电极焊盘的最大拉力（如图5）。

- 标引序号说明：

- 1——浸锡铜线；

- 2——焊盘；

- 3——电池片电极；

- 4——电池片。

图5  拉力试验示意图

  - 包装抗振动性能试验

    - 装置

振动装置：能够实现频率0～60 Hz的变频振动。

    - 程序

取1箱包装完好的电池产品，放置到振动装置上，使其在X、Y、Z方向分别振幅1.5 mm,频率10 Hz～55 Hz～10 Hz之间振动15分钟，重复3次后，打开包装，取出内部电池，按照5.2检查外观，按照5.5检查电性能。

  - 包装抗跌落性能试验

    - 装置

直尺：量程超过80 cm。

    - 程序

取1箱包装完好的电池产品，将箱体从75 cm高度自由落体，分别将箱体从各个角度跌落，打开包装，取出内部电池，按照5.2检查外观。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目包括：外观质量和电性能，要求增加其他检验项目可由供需双方商定。

    - 形式检验

型式检验项目应包括本标准的全部项目。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期进行一次检验；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

  - 组批和抽样

    - 组批

采用同一原料、同一工艺条件下生产的电池，按照生产批次进行组批，每一个生产批次为1批。

    - 抽样

产品的外观质量、电性能应100%做出厂检验。

对于产品所要求的其他技术性能，根据检测项目所要求的数量从该批产品中随机抽取，判定规则见表5。

表5  判定规则

单位：片

| 批量范围 | 抽检数 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-100 | 2 | 0 | 1 |
| 101-1000 | 3 | 0 | 1 |
| 1001-5000 | 5 | 1 | 2 |
| 5001-10000 | 8 | 2 | 3 |
| 10001-35000 | 13 | 3 | 4 |
| 35001-150000 | 20 | 5 | 6 |

  - 判定规则

    - 外观质量、外形尺寸、弯曲度、电性能

不合格品数等于或小于表1的合格判定数，则该批产品合格，否则为不合格。

    - 耐高温性能、耐低温性能、耐湿性能、耐湿热性能、耐热循环性能

20片试样全部符合要求时为合格。

当其中有1片试样不合格时，追加5片新试样重新进行试验，5片全部符合要求时为合格。

    - 耐盐水性能、耐溶剂性能、

5片试样全部符合要求时为合格。

当1片试样不合格，4块试样符合时，再追加5片新试样重新进行试验，5块全部符合要求时为合格。

    - 抗跌落性能

10片试样全部符合要求时为合格。

当1片试样不合格，再追加10块新试样重新进行试验，10块全部符合要求时为合格。

    - 引线抗拉力性能

3片试样全部符合要求时为合格。

当1块片试样不合格，再追加3片新试样重新进行试验，3片全部符合要求时为合格。

    - 包装抗振动性能、包装抗跌落性能

1箱内电池不合格品数等于或小于表1的合格判定数，则该批产品合格，否则为不合格。

    - 批次合格

6.3.1～6.3.6各项中，若有一项不合格，则认为不合格。

- 包装、标志、储存和运输

  - 包装

电池使用防静电胶盘装盘，盘中每一格平放一粒电池片，盘与盘层叠放置，每一摞不超过50盘为一扎进行包装，装箱时电池片受光面面朝上。

  - 标志

包装标志应符合国家有关标准的规定，且应标明“朝上、轻搬正放、小心破碎”等字样。

  - 储存

贮存条件为通风、干燥、避免淋雨，相对湿度小于40%～50%，温度不高于50 ℃。

  - 运输

产品可用各类型车辆运输，搬运规则、条件等应符合国家有关规定。

运输时，长度方向宜与车辆运动方向相同，应有防雨措施。

__________________________