ICS XX.XXX.XX

团体标准

X XX

T/SZS XXXX—2020

装甲门系统

Armored door system

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                                      2020-XX-XX实施

深圳市深圳标准促进会  发布

目  次

前  言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语与定义	2

4  产品分类	3

5  技术要求	4

6  试验方法	11

7  检验规则	14

8  标志、包装、运输和贮存	16

# 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXXX提出。

本标准由深圳市深圳标准促进会归口。

本标准起草单位：XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准为首次发布。

# 装甲门系统

# 1  范围

本标准规定了装甲门系统的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于民用、商用和商住两用相关公共建筑上使用的装甲门（以下简称装甲门）。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 12955  防火门

GB 15763.1  建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃

GB 16807  防火膨胀密封件

GB 17565  防盗安全门通用技术条件

GB 18580  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581  室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 153  针叶树锯材

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 708  冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 1173  铸造铝合金

GB/T 1453  夹层结构或芯子平压性能试验方法

GB/T 2518  连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 3880.1  一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求

GB/T 4817  阔叶树锯材

GB/T 4897  刨花板

GB/T 5824  建筑门窗洞口尺寸系列

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 6739  色漆和清漆 铅笔法确定漆膜硬度

GB/T 7106  建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法

GB/T 8484  建筑外门窗保温性能分级及检测方法

GB/T 8485  建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 8625  建筑材料难燃性试验方法

GB/T 8813  硬质泡沫塑料 压缩性能的测定

GB/T 9286  色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9846  普通胶合板

GB/T 11718  中密度纤维板

GB/T 14155  整樘门 软重物体撞击试验

GB/T 20285  材料产烟毒性危险分级

GB/T 23443  建筑装饰用铝单板

GB/T 24498  建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB/T 29094  整樘门 垂直荷载试验

GB/T 29530  平开门和旋转门 抗静扭曲性能的测定

GB/T 29739  门窗反复启闭耐久性试验方法

GA/T 73  机械防盗锁

JG/T 125  建筑门窗五金件 合页（铰链）

GA 374  电子防盗锁

GA 701  指纹防盗锁通用技术条件

HJ 459  环境标志产品技术要求 木质和钢质门

HJ 2537  环境标志产品技术要求 水性涂料

# 3  术语与定义

3.1

装甲门

门扇由独立的钢芯加强内胆和内外面饰面板组成，饰面板同钢芯之间可根据工艺需要灵活选用包边、粘接、卡扣等方式连接固定，外观装饰效果和功能特性可根据使用者需要做充分个性化定制的门业产品。

3.2

装甲门系统

运用系统集成思维，针对不同地域气候环境、对应建筑类型相应法规标准、根据产品安装使用位置和客户个性化设计要求，按照严格的程序进行设计、制造和安装。

由金属内胆系统、饰面系统、五金系统、密封系统、门框系统等子系统模块组成，各子系统间相互作用、相互依赖所构成的装甲门产品，具备高可靠性、多样化定制，灵活拆装互换的特点。

3.3

金属内胆系统

金属内胆系统四周由金属型材或折弯U型金属龙骨通过焊接或组装等方式形成的骨架，纵向龙骨不低于一条，室内、室外一面或两面金属板材通过焊接或螺丝固定方式与骨架连接，内胆芯填充不同密度、不同性能的填充材料，形成一体化门扇内胆模块组件。

3.4

饰面系统

贴覆在金属内胆系统内、外两面外部，可选用实木板、强化板、防火饰面板、陶瓷、大理石、玻璃、铜雕板、铸铝面板等装饰板材自由组合，饰面可拼接成不同造型效果，可根据工艺要求选用卡扣包边、粘接、螺丝等方式同金属内胆连接为一体，也可根据设计需要完全固定或可拆装更换的模块组件。

3.5

五金系统

由核心操作部件（拉手执手、锁芯）、锁闭部件（主锁体、副锁和天地锁）、承重部件（各类承重铰链、液压合页）、周边辅助部件（管家智能系统、电动开门机、金属门镜、门铃、插销、防盗链、防撬栓、门吸定门器、闭门器等）四大模块组成，彼此间安装稳固、性能可靠、配合良好、造型观感和谐统一的模块组件。

3.6

密封系统

门扇饰面和金属内胆结合位置，卡扣包边位置，门扇和门扇关闭后相连、相交位置上所安装的具备缓冲减震，密封降噪，有效隔绝门扇和门框之间内外空气流动的整体密封材料，包括门底密封条、磁吸密封件、减震垫、缓冲阻尼等模块组件。

3.7

门框系统

门框材质采用金属型材或金属板材折弯而成，由一体焊接框或主、副框双层框架的部件组成；副框可根据安装现场需要做独立安装，主框与副框之间可通过螺丝灵活拆装，主框需设置密封条槽口的模块组件。

# 4  产品分类

4.1  型式

装甲门系统为平开式（代号为P）。

4.2  开关门方向代号

门扇顺时针方向,由内向外关,代号为5.0；

门扇顺时针方向,由外向内关,代号为5.1；

门扇逆时针方向,由内向外关,代号为6.0；

门扇逆时针方向,由外向内关,代号为6.1。

4.3  规格

装甲门的规格尺寸应符合GB/T 5824的规定,特殊洞口尺寸由厂方和使用方根据洞口规格定制。

4.4  门扇数量区分

装甲门系统单开门，代号为Ⅰ，装甲门系统双开（子母）门，代号为Ⅱ。

4.5  金属材质区分

金属内骨架材质：金属型材+金属板材，代号为X，金属板材折弯+金属板材，代号为B。

4.6  按耐火性能分类（可根据建筑设计要求和用户需求定制）

装甲门系统防火性能分类及代号见表1。

表1 装甲门系统防火性能分类及代号

| 名 称 | 耐 火 性 能 | 代 号 |
| --- | --- | --- |
| 装甲门系统 | 耐火隔热性≥1.50 h 耐火完整性≥1.50 h | A1.50（甲级） |
|  | 耐火隔热性≥1.00 h 耐火完整性≥1.00 h | A1.00（乙级） |

4.7  按防盗安全级别分类（可根据建筑设计要求和用户需求定制）

装甲门系统防盗安全级别按GB 17565进行分类，共分为2两级，其中中文代号为“甲”、“乙”，拼音字母代号分别为“J”、“Y”，装甲门系统无丙级和丁级类别。

4.8  符号，代号

4.8.1  装甲门系统符号：ZJM。

4.8.2  装甲门系统代号：

示例1：ZJM—1128—X—5A1.00（乙级）—J—Ⅰ

表示隔热（A类）装甲门系统，洞口宽度1100mm，洞口高度2800mm，内胆系统骨架为金属型材构件，门扇顺时针方向关闭，耐火极限时间不少于1.00h的乙级单扇防火门，甲级防盗功能的装甲门。

示例2：ZJM—1525—B—6A1.50（甲级）—Y—Ⅱ

表示隔热（A类）装甲门系统，洞口宽度1500mm，洞口高度2500mm，内胆系统骨架由金属板材折弯形成构件，门扇逆时针方向关闭，耐火极限时间不少于1.50h的甲级双扇防火门，乙级防盗功能的装甲门。

示例3：ZJM—2124—X—5—J—Ⅱ

表示装甲门系统洞口宽度2100mm，洞口高度2400mm，内胆系统骨架为金属型材构件，门扇顺时针方向关闭，无防火功能的双扇门，甲级防盗功能的装甲门。

# 5  技术要求

5.1  一般要求

装甲门系统所有的金属构件表面，均应进行防腐蚀防锈处理。五金件宜使用SUS304牌号以上的不锈钢材质，门扇门框若选用钢质材料宜使用镀锌板，表面处理应均匀、光滑、无露底。电镀层色泽均匀，镀层无脱落。饰面装饰板表面应做环保型油漆或装饰材料的基材本色。如果使用PET免表面处理材料作为内饰面板，贴膜层同材料基层间应粘接牢靠，无卷皮松脱，表面装饰层应具备防潮防锈功能。

- 5.2  材料

5.2.1  门框、门扇骨架、加强衬板

5.2.1.1  冷轧钢板应符合GB/T 708的规定，材质表面宜使用镀锌或电解板材料。

5.2.1.2  冷轧镀锌钢板应符合GB/T 2518的规定。

5.2.1.2  不锈钢冷轧钢板应符合GB/T 3280的规定。

5.2.1.3  钢板的公称厚度需符合表2的规定；其他金属材质其厚度不得低于表2对应部位材料厚度。

5.2.1.4  钢质板材允许偏差应符合表3的规定。

表2 钢板公称厚度

单位：mm

| 部件名称 | 材料厚度 |
| --- | --- |
| 门框钢板厚度 | ≥2.0-δ |
| 门扇钢板厚度 | 外面板≥1.0-δ； 内面板≥1.0-δ； |
| 门框骨架钢板 | ≥2.0-δ |
| 门扇骨架钢板 | ≥1.5-δ |
| 框、扇上需安装螺丝的加强衬板 | ≥3.5-δ |
| 注：δ为GB/T 708、GB/T 709中规定的允许偏差。 |  |

表3 钢质板材允许偏差

单位：mm

| 轧制方式允许偏差 | 公称厚度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.00 |
| 冷轧薄钢板允许偏差 | -0.15 | -0.14 | -0.12 | -0.09 |
| 热轧薄钢板允许偏差 | -0.17 | -0.17 | -0.15 | -0.12 |

5.2.2  木材

- 5.2.2.1  木材应符合GB/T 153或GB/T 4817中二等材的要求。

- 5.2.2.2  木材如需阻燃处理，应按GB/T 8625检验达到该标准第7章难燃性要求。

5.2.2.3  木材经干燥处理后的含水率不应大于12 %；木材在制成成品后的含水率不应大于当地的平衡含水率。

5.2.2.4  安装在降水较多、高温潮湿区域的装甲门表面材质应采用防水实木多层板材料，并用抗UV老化油漆处理。漆膜厚度应大于20.0µm。

5.2.3  人造板

- 5.2.3.1  人造板的等级应符合表4的要求。

表4 装甲门所用人造板等级

| 材料名称 | 等级 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 胶合板 | 一等品 合格品 | GB/T 9846 |
| 中密度纤维板 | 优等品 合格品 | GB/T 11718 |
| 刨花板 | P2型 | GB/T 4897 |

- 5.2.3.2  人造板如需阻燃处理，应按照GB 8624检验达到该标准难燃性能B1级要求。

5.2.3.3  人造板经干燥处理后的含水率不应大于12%；人造板制成成品后的含水率不应大于当地的平衡含水率。

- 5.2.3.4  人造板应选用有利于保护环境、保障人身安全的材料，其有害物质释放量应符合GB 18580的要求。

5.2.4  铝饰面板

5.2.4.1  采用铸造加工方法生产（铸铝板），应选用GB/T 1173中条款2规定的合金代号为ZAl104的铸造铝板，其化学成分和力学性能符合该标准的要求，或力学性能不低于上述规定牌号的其他铸造铝板材料。

5.2.4.2  如采用压力加工方法生产（挤压铝板），应选用GB/T 23443中规定的铝板，其化学成分和力学性能符合该标准的要求。

5.2.4.3  铸铝板厚度应不小于7mm，挤压铝板厚度不应小于5mm。

5.2.4.4  其他铝合金饰面板其外观标准需符合GB/T 3880.1的规定。

5.2.5  铜材饰面

5.2.5.1  宜采用有良好的力学性能、加工性能，耐腐蚀性能良好的铜锌合金，如牌号为：H59。

5.2.5.2  使用拉伸液压和锻铜工艺的铜板抗拉强度应大于195Mpa。

5.2.5.3  门框表面包覆铜板厚度不得低于 0.8mm， 门扇表面饰面厚度不得低于 0.6mm，铜板底部用聚氨酯材料不得低于1mm，并贴附不小于3mm的衬板上。手工锻造铜板的厚度不得低于0.5mm ，铜板底部用聚氨酯材料不得低于1mm，并贴附不小于3mm的衬板上。

5.2.6  填充材料

5.2.6.1  蜂窝状填充材料展开后的平面压缩强度不应小于250kPa/m2。

5.2.6.2  聚氨酯泡沫填充材料的压缩强度不应小于160kPa/m2。

5.2.6.3  PS保温板填充材料的密度不应小于35kg/m³。

5.2.6.4  防火填充材料的燃烧性能和产烟毒性应分别达到GB 12955标准中规定的A级和ZA2级的要求。

5.2.6.5  其他材质填充，抗压强度不小于160kPa/m2，应对人体无毒无害的环保材质。

- 5.2.7  粘结剂

- 5.2.7.1  粘结剂应是对人体无毒无害的产品，有害物质限量应符合GB 18583的要求。

- 5.2.7.2  防火粘结剂应符合GB/T 20285中产烟毒性危险分级ZA2级的要求。

- 5.2.8  油漆、涂料

- 5.2.8.1  油漆、涂料应为环保产品，应符合下列规定；水性涂料应符合标准HJ 2537的要求。

5.2.8.2  木材和人造板上使用的溶剂型涂料应符合标准GB 18581的要求。

5.2.8.3  金属材料上所用的溶剂型涂料中的有害物质限值应符合表5的要求 。

| 项目 | 聚氨酯涂料 |  | 醇酸涂料 | 硝基类涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面漆 | 底漆 |  |  |
| 挥发性有机化合物VOC含量(g/L) ≤ | 光泽(60°)≥80,580 光泽(60°)<80,670 | 670 | 500 | 720 |
| 游离甲苯二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和(%) ≤ | 0.4 |  | — | — |
| 苯含量(%) ≤ | 0.3 |  |  |  |
| 注1：应按产品规定的配比和推荐的最大稀释比例混合后进行测定。 注2：如聚氨酯类涂料规定了稀释比例或由双组分或多组分组成时，应先测定固化剂(含游离甲苯二异氰酸酯预聚物)中的含量，再按产品明示的施工配比计算混合后涂料中的含量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照产品施工配比规定的最小稀释比例进行计算。 注3：包含二氯甲烷、1.1-二氯乙烷、1.2-二氯乙烷、三氯甲烷、1.1.1-三氯乙烷、1.1.2-三氯乙烷、四氯化碳。 |  |  |  |  |

表5  金属材料上所用溶剂型涂料中有害物质限值

5.2.9  密封件

5.2.9.1  密封胶条应符合GB/T 24498的要求。

5.2.9.2  防火膨胀密封件应符合GB 16807的要求。

5.2.9.3  密封件安装宜采用镶嵌嵌入式。

5.3  小五金及零部件

5.3.1 锁具

5.3.1.1  机械防盗锁应符合GA/T 73中C级机械防盗锁的要求，防盗锁芯的级别应达到C级。

5.3.1.2  防火锁应符合GB 12955中防火锁的要求。

5.3.1.3  电子防盗锁应符合GA 374中B级电子防盗锁的要求。

5.3.2 铰链

5.3.2.1  宜用重型三维可调铰链，一般使用三维可调明铰链，也可使用开启角度大于等于90°三维可调暗藏式铰链，单个铰链承受的垂直静载荷不低于120Kg，启闭次数不少于20万次。

5.3.2.2  有防火功能要求的铰链耐火性能应符合GB 12955的规定，铰链熔融温度不低于950°C 。

5.3.3  辅助五金

5.3.3.1  根据客户要求单扇门门扇与门框、双扇门子门与母门之间可安装开启角度小于10°的防盗链。

5.3.3.2  根据客户要求门扇可安装大于135°广角门镜或智能门镜或电子摄像头等。

5.3.3.3  根据客户要求无下框的门扇底部可加装自动升降密封条。

5.4  外观质量

- 门框、门扇等构件表面应光洁平整，无明显非设计变形、压痕、划痕等损坏，无明显毛刺、飞边、缺角、污染、不应有的痕迹等缺陷，其装饰表面质量应达到表6规定。

表6 装饰表面质量要求

| 装饰表面 |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 原木饰面 | 腐朽、分层、死节、虫眼等 | 不允许 |
|  | 半活结、夹皮、树脂道、树胶道 | 最大单个直径≤10mm；每平方饰面板上缺陷直径大于5mm总数小于3 个。 |
|  | - 活节 | - 每平方最多两个，最大单个直径小于10mm |
|  | - 裂纹 | 最大单个宽度≤0.3mm，最大单个长度≤ - 100mm |
|  | - 毛刺、刀痕、划痕、崩角、崩边、污斑、砂痕等 | - 不明显 |
| 木皮饰面 | 裂缝、条缺损（缺丝）、叠层、补条、补片、透胶、板面污染、划痕、拼接离缝等 | - 不明显 |
|  | - 多层板防水性 | - 要求水温连续煮72小时水煮不脱层、不膨胀 |
|  | - 半活节、夹皮、树脂道、树胶道、髓斑等 | 最大单个直径≤10mm；每平方米板面上缺陷总数小于5 个，单个直径≤5mm 的不计。 |
|  | - 活节 | - 每平方最多允许一个，最大单个直径≤10mm |
| 铜饰面 | - 划痕、凹陷 | - 不明显 |
|  | - 油漆附着力 | - 不得低于GB/T 9286-1998中的2级要求 |
|  | - 油漆褪色时限 | - 5年 |
| 铝饰面 | - 划痕、凹陷 | - 不明显 |
|  | - 油漆附着力 | - 不得低于GB/T 9286-1998中的2级要求 |
|  | - 油漆褪色时限 | - 5年 |
| 石材 | - 强度 | - 石材后面可选用衬板贴附压力缩强度不得低于131Mpa，弯曲强度不得低于8.3Mpa， |
|  | - 厚度 | - 不低于3mm |
|  | - 宽度 | - 可拼接 |
| 其他材料饰面 | - 压痕、皱纹、污斑 | - 不明显 |
|  | - 表面孔隙 | 不明显，且表面孔隙总面积不大于表面积的0.3％。 |
|  | - 颜色不匹配，光泽不均 | - 不明显 |
| 喷塑涂层 | - 颜色或纹理效果 | - 与设计要求或确认的色卡、样板一致 |
|  | - 色差 | - 同批次产品色差不明显 |
|  | 缩孔、起泡、针孔、开裂、桔纹（有桔纹要求的除外）、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、基材腐蚀等 | - 不允许 |
|  | - 颗粒杂质及其它轻微缺陷 | - 不明显 |
| 油漆涂层 | - 颜色和纹理效果 | - 符合设计和用户的要求 |
|  | - 色差 | - 同批次产品色差不明显 |
|  | 表面漆膜流挂、漏漆、污染、表面漆膜皱皮、漆膜鼓泡、分层、褪色、掉色等 | - 不允许 |
|  | - 漆膜粒子、刷毛、杂渣、加工痕迹、白楞、划痕等 | - 不明显 |
|  | - 针孔、缩孔、白点 | - 直径≤0.5mm，且每平方米数量不多于5 个 |

5.5  涂层质量

5.5.1  涂层硬度

涂层硬度应不低于GB/T 6739中2H的要求。

- 5.5.2  漆膜附着力

- 漆膜附着力不得低于GB/T 9286中的2级要求。

5.6  门扇、门框尺寸

5.6.1  门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm，

5.6.2  门扇与门框铰链边贴合面间隙不应大于5mm,有防火要求的贴合面间隙不应大于3mm，门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不应大于5mm。

5.6.3  门扇、门框的尺寸极限偏差应符合表7的规定。

表7  尺寸极限偏差

单位：mm

| 名称 | 项 目 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- |
| 门扇 | 高度H | -2.0～0 |
|  | 宽度W | -2.0～0 |
|  | 厚度T | +2.0～-1 |
| 门框 | 内裁口高度H＇ | 0～+2.0 |
|  | 内裁口宽度W＇ | 0～+2.0 |
|  | 侧壁宽度T＇ | ±1.0 |

5.6.4  门扇、门框的形位公差应符合表8的规定。

表8  形位公差

| 名称 | 项 目 | 公差 |
| --- | --- | --- |
| 门扇 | 两对角线长度差｜L1-L2｜ | ≤3.0mm |
|  | 扭曲度D | ≤5.0mm |
|  | 宽度方向弯曲度B1 | ＜2 ‰ |
|  | 高度方向弯曲度B2 | ＜2 ‰ |
| 门框 | 内裁口两对角线长度差｜L1＇-L2＇｜ | ≤3.0mm |

- 5.7  耐火性能

- 装甲门有防火性能要求的，其耐火性能应符合GB 12955的A级隔热等级甲、乙级防火要求。

- 5.8  防盗性能

- 装甲门有防盗性能要求应符合GB 17565的防盗等级甲、乙级防盗规定。

- 5.9  保温性能

保温性能以传热系数K值作为分级指标。分级不得低于表9规定的6级要求。

表9  导热传热系数分级

单位：W/(m2·K)

| 分 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标值 | K≥5.0 | 5.0＞K ≥4.0 | 4.0＞K ≥3.5 | 3.5＞K ≥3.0 | 3.0＞K ≥2.5 | 2.5＞K ≥2.0 | 2.0＞K ≥1.6 | 1.6＞K ≥1.3 | 1.3＞K ≥1.1 | K＜1.1 |

5.10  隔音性能

隔音性能，以计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和（Rw+Ctr）作为分级指标，分级不得低于表10规定的4级要求。

表10  隔音性能分级

单位：分贝

| 分 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标值 | 20≤Rw+Ctr＜25 | 25≤Rw+Ctr＜30 | 30≤Rw+Ctr＜35 | 35≤Rw+Ctr＜40 | 40≤Rw+Ctr＜45 | Rw+Ctr≥45 |
| 注： Rw为计权隔声量； Ctr为交通噪声频谱修正量。 |  |  |  |  |  |  |

5.11  气密性能

- 气密性能以标准状态下10Pa时的单位开启缝长空气渗透量q1   和单位面积空气渗透量q2 作为分级指标，分级不低于表11规定的6级要求。

表11  气密性能分级

| 分 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位缝长空气渗透量 （m3/m·h） | 4.0≥q1 ＞3.5 | 3.5≥q1 ＞3.0 | 3.0≥q1 ＞2.5 | 2.5≥q1 ＞2.0 | 2.0≥q1 ＞1.5 | 1.5≥q1 ＞1.0 | 1.0≥q1 ＞0.5 | q1≤0.5 |
| 单位面积空气渗透量 （m3/m2·h） | 12≥q2 ＞10.5 | 10.5≥q2 ＞9 | 9≥q2 ＞7.5 | 7.5≥q2 ＞6 | 6≥q2 ＞4.5 | 4.5≥q2 ＞3 | 3≥q2 ＞1.5 | q2≤1.5 |

- 5.12  环保要求

装甲门的甲醛释放量应符合GB 18580的规定，小于0.124mg/m³。

- 5.13  电气安全要求

5.13.1  若使用交直流电源时，与门体的接触电压应小于等于24V。

5.13.2  电源引入端子与外壳及门体之间的绝缘电阻在正常环境条件下应≥200MΩ。

- 5.13.3  门扇内和门框内有安装外置电源供电的部件，内部埋设的电源线要有绝缘导线管保护，不影响其他五金部件的使用，无摩擦碰撞，布线方式规则，便利检修和更换。

- 5.13.4  门扇和门框间的导线必须安装专用的过线器，过线器的安装要内部不宜有锋利毛刺。

# 6  试验方法

- 6.1  一般要求

目测产品，核查相关的订货、设计资料，试件结构、材料以及配件的安装情况等应与实际使用情况相符。

- 6.2  材料

- 6.2.1  钢板

门扇门框钢板材料的厚度采用超声波测厚仪测量，精度不小于0.01mm。

- 6.2.2  填充材料

6.2.2.1  防火填充材料，按照GB/T  8625的规定检验其燃烧性能，按照GB/T 20285的规定检验其产烟毒性危险分级。

6.2.2.2  蜂窝状填充材料的平面压缩强度按GB/T 1453的规定检验。

6.2.2.3  聚氨酯泡沫填充材料的压缩强度按GB/T 8813的规定检验。

- 6.2.3  粘结剂

6.2.3.1  按GB 18583的规定检验粘结剂中的有害物质限量。

6.2.3.2  按GB/T 20285的规定检验防火粘结剂的产烟毒性危险分级。

- 6.2.4  油漆、涂料

油漆涂料中的有害物质限量的检验，按以下规定：

a）水性涂料按HJ 2537的规定进行；

b）木质和人造板上使用的溶剂型涂料按GB 18581的规定进行；

c）钢质材料上所用的溶剂型涂料按HJ 459的规定进行。

- 6.3  配件

- 6.3.1  密封件

6.3.1.1  密封条按GB/T 24498的规定检验。密封条的安装固定宜使用卡槽嵌入式。

6.3.1.2  防火膨胀密封件按GB 16807的规定检验。

- 6.3.2  锁具

6.3.2.1  机械防盗锁按GA/T 73的规定检验。锁体安装部位以锁孔为中心，在半径不小于100 mm的范围内应有2毫米以上的加强防护钢板。

6.3.2.2  电子防盗锁按GA 374的规定检验。

6.3.2.3  防火锁按GB 12955的规定检验。

- 6.3.3  铰链

6.3.3.1  合页（铰链）的静载荷按JG/T 125的规定检验。

6.3.3.2  防火合页（铰链）按GB 12955的规定检验。

- 6.4  外观质量

6.4.1  外观质量检查：将产品按使用状态安装在试验架上，在室内自然光线充足处用目测、手试的方法进行检查，必要时可用钢直尺测量。

6.4.2  目测项目，检测人视力正常，三人同时检测，以多数人的结论为准。在视距大于1m，且不大于

1.5m 时清晰可见的缺陷为“明显”；在视距大于1m 时不可见，在不大于1m 时可见的缺陷为“不明显”。

- 6.5  涂层质量

- 6.5.1  涂层硬度

涂层硬度按GB/T 6739的规定检验。

- 6.5.2  漆膜附着力

漆膜附着力按GB/T 9286的规定检验。

- 6.6  尺寸公差

- 6.6.1  门扇高度H

门扇高度按GB 12955的规定检验。

- 6.6.2  门扇宽度W

门扇宽度按GB 12955的规定检验。

- 6.6.3  门扇厚度T

门扇厚度按GB 12955的规定检验。

- 6.6.4  门框内裁口高度H′

门框内裁口高度按GB 12955的规定检验。

- 6.6.5  门框内裁口宽度W′

门框内裁口宽度按GB 12955的规定检验。

- 6.6.6  门框侧壁宽度T′

门框侧壁宽度按GB 12955的规定检验。

- 6.7  形位公差

- 6.7.1  门扇两对角线长度差|L1-L2|

门扇两对角线长度差按GB 12955的规定检验。

- 6.7.2  门框内裁口两对角线长度差|L1＇-L2＇|

门框内裁口两对角线长度差按GB 12955的规定检验。

- 6.8  配合公差

- 6.8.1  门扇与门框的搭接尺寸

门扇与门框的搭接尺寸按GB 12955的规定检验。

- 6.8.2  门扇与门框铰链边贴合面间隙

门扇与门框的配合活动间隙按GB 12955的规定检验。

- 6.9  耐火性能

耐火性能按GB 12955的规定检验。

- 6.10  防盗性能

防盗性能按GB 17565的规定检验。

- 6.11  保温性能

保温性能按GB/T 8484的规定检验。

- 6.12  隔音性能

隔音性能按GB/T 8485的规定检验。

- 6.13  气密性能

气密性能按GB/T 7106的规定检验。

- 6.14  环保性能

环保性能按 GB 18580的规定检验。

- 6.15  电气安全性能

- 6.15.1  用精度不低于0.1V的数字电压表测量带电装置的输出电压。

- 6.15.2  用精度不低于0.1MΩ、500V的绝缘电阻表分别测量电源任意输入端与门体、带电装置外壳之间的绝缘电阻。

# 7  检验规则

- 7.1  检验分类

- 装甲门的检验分为出厂检验和型式检验。

- 7.2  出厂检验

- 出厂检验有A、B两个组别组成：

- A 组检验：交收产品时，全数检验；

- B 组检验：交收产品时，抽样检验，抽样方案按表12执行。

- 表12  出厂检验抽样方案

- 单位：樘

| 批量 | 样本量 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2-50 | 2 |
| 51-500 | 3 |
| 501-1000 | 5 |

- 7.3  型式检验

- 7.3.1  检验项目见表13，按标准要求的顺序逐项进行检验。

- 表13  出厂检验和型式检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求条款 | 试验方法 条款 | 分类 | 型式试验 | 出厂检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 门框钢板 | 5.2 | 6.2.1 | A | √ | √ |  |
| 2 | 门扇骨架 | 5.2 | 6.2.1 | A | √ | √ |  |
| 3 | 填充材料 | 5.2.6 | 6.2.2 | A | √ | — |  |
| 4 | 粘结剂 | 5.2.7 | 6.2.3 | A | √ | — |  |
| 5 | 油漆涂料 | 5.2.8 | 6.2.4 | A | √ | — |  |
| 6 | 密封件 | 5.2.9 | 6.3.1 | B | √ | — |  |
| 7 | 锁具 | 5.3.1 | 6.3.2 | B | √ | — |  |
| 8 | 铰链 | 5.3.2 | 6.3.3 | B | √ | — |  |
| 9 | 外观质量 | 5.4 | 6.4 | B | √ | √ |  |
| 11 | 涂层硬度 | 5.5.1 | 6.5.1 | B | √ | — |  |
| 12 | 漆膜附着力 | 5.5.2 | 6.5.2 | B | √ | — |  |
| 13 | 门扇宽度偏差 | 5.6.3 | 6.6.2 | B | √ |  | √ |
| 14 | 门扇高度偏差 | 5.6.3 | 6.6.1 | B | √ |  | √ |
| 15 | 门扇厚度偏差 | 5.6.3 | 6.6.3 | B | √ |  | √ |
| 16 | 门框内裁口宽度偏差 | 5.6.3 | 6.6.5 | B | √ |  | √ |
| 17 | 门框内裁口高度偏差 | 5.6.3 | 6.6.4 | B | √ |  | √ |
| 18 | 门框侧壁宽度偏差 | 5.6.3 | 6.6.6 | B | √ |  | √ |
| 19 | 门扇对角线长度差 | 5.6.4 | 6.7.1 | B | √ |  | √ |
| 20 | 门框内裁口对角线长度差 | 5.6.4 | 6.7.2 | B | √ |  | √ |
| 21 | 门框、门扇的搭接尺寸 | 5.6.1 | 6.8.1 | B | √ |  | √ |
| 22 | 门框、门扇铰链边贴合面间隙 | 5.6.2 | 6.8.2 | C | √ | √ |  |
| 29 | 防火性能 | 5.7 | 6.9 | A | √/— | — |  |
| 30 | 防盗性能 | 5.8 | 6.10 | A | √/— | — |  |
| 31 | 保温性能 | 5.9 | 6.11 | A | √ | — |  |
| 32 | 隔音性能 | 5.10 | 6.12 | A | √ | — |  |
| 33 | 气密性能 | 5.11 | 6.13 | A | √ | — |  |
| 34 | 环保性能 | 5.12 | 6.14 | A | √ | — |  |
| 35 | 电气安全 | 5.13 | 6.15 | A | √/— | — |  |
| - 注：“√”表示标准指定的项目；“√/—”表示根据需要选定的项目；“—”表示不检测项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.3.2  有下列情况之一时应进行型式检验。

- a)  新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定；

- b)  结构、材料、生产工艺、关键工序和加工方法等有影响其性能时；

- c)  正常生产，每三年不少于一次；

- d)  停产一年以上恢复生产时；

- e)  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- f)  发生重大质量事故时；

- g） 质量监督机构提出要求时。

- 7.4  判定准则

- 7.4.1  型式检验应从成品库的相同材质、相级别的产品中随机抽取2樘。

7.4.2  按表12规定的检验项目进行合格与否的判定，有下列情况之一时，判定产品不合格：

a)  有一项A类不合格；

b)  有两项B类不合格；

c)  有三项C类不合格；

d)  有一项B类和两项C类不合格。

# 8  标志、包装、运输和贮存

- 8.1  标志

- 8.1.1  产品标志

- 每件产品都应在明显位置上固定铭牌,铭牌上应含有如下内容:

- a）产品名称、型号、规格及商标；

- b）制造厂名、厂址；

- c）执行标准编号；

- d）出厂日期及产品型号或生产批号；

- e）防盗、防火等级

- 8.1.2  包装标志应符合GB/T 191的规定。

8.1.3  应在产品背面锁具上方位置上张贴产品使用提醒事项等，产品必要的使用警示事项、温馨提示和使用说明须知，标志粘贴应端正、牢固、清晰、美观、容易识别。

- 8.2  包装、运输

- 产品和各种零部件的包装要安全可靠，并应便于装卸、运输及贮存。应符合GB/T 6388的规定。并应在随产品提供如下文件资料并把资料装入防水袋中。

- a）产品合格证；

- b）产品说明书；

- c）装箱单；

- d）产品安装说明书；

- e）零部件及附件清单；

- f）检验人员的签名与盖章。

- 产品在运输过程中要平衡、牢固，避免因行车时碰撞损坏包装，装卸车时要轻抬轻放，严禁碰、摔、撬等行为，防止机械变形，影响安装使用。

- 8.3  储存

- 产品在厂内或现场存放时都要放置在干燥、通风的地方,要避免与腐蚀的物体及气体接触,并要有必要的防潮、防雨、防腐等措施。

- _______________________