ICS 83.140.99

团体标准

G 44

T/SZS XXXX—2020

乳胶枕

Latex pillows

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                                      2020-XX-XX实施

深圳市深圳标准促进会  发布

目  次

前  言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语与定义	2

4  产品分类	2

5  技术要求	2

6  试验方法	5

7  检验规则	6

8  标志、包装、运输和贮存	7

# 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXXX提出。

本标准由深圳市深圳标准促进会归口。

本标准起草单位：XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准为首次发布。

# 乳胶枕

# 1  范围

本标准规定了乳胶枕的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以乳胶（含天然乳胶或合成乳胶）为主要原料经发泡、硫化等工艺制成的枕芯，以纺织面料为主制作的枕套的枕头产品。可用于成人和儿童睡卧用乳胶枕产品质量分级。0-3周岁（包含3周岁）婴幼儿用乳胶枕不包含在内。其它乳胶品类产品可参照本标准。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2910 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则

GB/T 4802.1 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 6669 软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定

GB/T 6670 软质聚酯泡沫塑料回弹性能的测定

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 9345.1 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法

GB/T 10807 软质泡沫聚合材料硬度的测定（压陷法）

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18587 室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 24451 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GSB 16-1523 针织物起毛起球样照

HG/T 5644 乳胶枕头

FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物

FZ/T 01057 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法

FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 62036 乳胶枕、垫

EN 71-12 Safety of toys Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances

# 3  术语与定义

3.1

- 乳胶枕 latex pillow

以天然乳胶（顺-1，4-聚异戊二烯）或合成乳胶为主体材料的乳胶经发泡、一体成型的枕芯，以纺织面料为主制作枕套的枕头。

3.2

- 天然乳胶natural latex

以顺-1，4-聚异戊二烯等橡胶组分和脂类、糖、无机物等非橡胶组分以及水组成的混合物。

3.3

- 合成乳胶synthetic latex

通过乳液聚合制得的乳胶，如丁苯橡胶。

3.4

- 汗布套 sweatjacket

乳胶枕的内套，一般为针织面料。

- 产品分类

按使用者年龄，乳胶枕分为成人乳胶枕和儿童乳胶枕。3-14周岁儿童睡卧用乳胶枕为儿童乳胶枕。14周岁以上使用者睡卧用乳胶枕为成人乳胶枕。

- 技术要求

  - 产品分为优等品、一等品和合格品共三个等级。

  - 产品的质量包括内在质量、外观质量、工艺质量及有毒有害物质限量。

  - 产品的内在质量要求见表1。

- 内在质量要求

| 序号 | 项目 |  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然乳胶含量注1 ≥ |  |  | 90% | 80% | 60% |
| 2 | 气味注2 |  |  | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 灰分 |  |  | ≤10% |  |  |
| 4 | 物理性能 | 回弹率/% ≥ |  | 50 |  |  |
| 5 |  | 40%压陷硬度/N |  | 30-150 |  |  |
| 6 |  | 65%/25%压陷比 ≥ |  | 3 |  |  |
| 7 |  | 75%压缩永久变形/% ≤ |  | 10 | 12 | 15 |
| 8 | 枕套 | 纤维含量/% |  | 按 GB/T 29862 执行 |  |  |
| 9 |  | 起球性能/级 ≥ |  | 4 | 3 | 3 |
| 10 |  | 水洗尺寸变化率/% |  | -3.0 ~ +3.0 | -4.0 ~ +4.0 | -5.0 ~ +5.0 |
| 11 | 汗布套 | 纤维含量/% |  | 按 GB/T 29862 执行 |  |  |
| 12 |  | 水洗尺寸变化率/% |  | -5.0 ~ +5.0 |  |  |
| 13 |  | 起球性能/级 ≥ |  | 3 |  |  |
| 14 | 色牢度/级≥ | 耐皂洗 | 变色 | 4 | 3-4 | 3 |
| 15 |  |  | 沾色 | 4 | 3-4 | 3 |
| 16 |  | 耐汗渍 | 变色 | 4 | 3-4 | 3 |
| 17 |  |  | 沾色 | 4 | 3-4 | 3 |
| 18 |  | 耐摩擦 | 干摩 | 4 | 3-4 | 3 |
| 19 |  |  | 湿摩 | 3-4 | 3（深色2-3） | 2-3（深色2） |
| 20 |  | 耐唾液 | 变色 | 4 | — | — |
| 21 |  |  | 沾色 | 4 | — | — |
| 注1：天然乳胶含量允差-2%。 注2：气味指枕芯的气味。 注3：儿童枕芯内在质量应满足优等品要求；枕套应满足GB 31701的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |

  - 产品的外观质量见表2。

- 表2 外观质量要求

| 序号 | 项目 |  | 优等品 | 一等品 |  | 合格品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枕套 | 规格尺寸偏差率/% | ±1.5 | ±2.5 |  | ±3.5 |  |
| 2 |  | 破损性疵点 | 不允许 | 不允许 |  | 不允许 |  |
| 3 |  | 线状疵点 | 不允许 | 不明显允许1处/件 |  | 轻微允许1处/件 |  |
| 4 |  | 条块状疵点 | 不允许 | 不明显允许1处/件 |  | 轻微累计4cm/面 |  |
| 5 |  | 色花、印花不良 | 不允许 | 不明显 |  | 不影响整体外观 |  |
| 6 |  | 局部露底 | 不允许 | 不允许 |  | 不明显 |  |
| 7 |  | 剪割不良、条痕 | 不允许 | 不明显 |  | 轻微 |  |
| 8 | 枕芯 | 尺寸 | 应符合标称要求，尺寸偏差：按标称尺寸±5%。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 色泽 | 颜色均匀，可有轻微杂色、黄芯 |  |  |  |  |
| 10 |  | 裂缝 | 不应有不弥合裂缝 |  |  |  |  |
| 11 |  | 单个气孔、残缺面积/ cm2≤ | 1 |  | 1.5 |  | 2 |
| 12 |  | 单个气孔、残缺深度/ cm≤ | 0.3 |  | 0.5 |  | 1 |
| 13 |  | 表皮皱折、脱皮、散布性小气泡 | 不影响外观和使用 |  |  |  |  |
| 14 |  | 污染 | 不允许粘有杂质或有明显污染 |  |  |  |  |
| 注1：枕套外观疵点轻微、明显程度参见FZ/T 62036 附录A。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 产品的工艺质量要求见表3。

- 表3工艺质量要求

| - 项目 |  | - 优等品 | - 一等品 | - 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 图案质量 |  | - 图案整体位正不偏 | - 图案整体位偏不超过3cm | - 不影响整体外观 |
| - 缝迹质量 | - 缝纫针迹 | - 无跳针、浮针、漏针、针迹偏斜、脱线 | - 无跳针、浮针、漏针、脱线；针迹偏斜不超过0.5cm/20cm | - 无跳针、浮针、漏针、脱线1针/处，每件产品不超过3处，针迹偏斜不超过0.5cm/20cm |
|  | - 绗缝针迹 |  | - 跳针、浮针、漏针每处不超过2针，不允许超过3处/件，脱线每处不超过1cm，不允许超过5处/针 |  |
| - 缝纫质量 |  | - 缝迹轨迹匀、直、牢固，嵌线、卷边、拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面（里）料缝制错位小于1cm，接针套正缝合1cm以上固定缝制，起止处应打回针； 针迹密度：平缝≥8针/3cm，包缝≥7针/3cm； 外套尺寸、弧度应与内芯尺寸、弧度基本相符 |  |  |
| - 绗缝质量 |  | - 缝迹流畅、平复，无折皱夹布，绗缝起止处应打回针，接针套针缝合1.5cm以上固定缝制，无线头，针迹整齐均匀 |  |  |

  - 产品的有毒有害物质限量要求见表4。

- 表4有毒有害物质限量要求

| 序号 | 项目 | 儿童乳胶枕 | 成人乳胶枕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放率 /mg/m2h ≤ | 0.04 | 0.05 |
| 2 | TVOC释放率 /mg/m2h ≤ | 0.5 | 0.6 |
| 3 | 总亚硝胺迁移量 /μg/kg ≤ | 不得检出 |  |
| 4 | 苯乙烯单体释放量 /mg/m2h ≤ | 0.4 | 0.5 |
| 5 | 石棉 | 不得检出 |  |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料 | 不得检出 |  |
| 注1：可分解芳香胺染料清单见GB 18401 附录C 注2：甲醛、TVOC、苯乙烯释放率的检测对象为枕套和枕芯；总亚硝胺、石棉含量检测对象为枕芯；可分解致癌芳香胺染料的检测对象为枕套。 |  |  |  |

  - 产品应符合国家有关强制性标准规定的要求。

- 试验方法

  - 内在质量检测

    - 天然乳胶含量的测试按照HG/T 5644 附录A的方法进行。

    - 气味的测试按照GB/T 24451 附录B的方法进行。

    - 异味的测试按照GB 18401中6.7的要求进行。

    - 灰分的测试按照GB/T 9345.1中方法A进行。

    - 回弹率的测试按照GB/T 6670的方法进行。

    - 40%压陷硬度和65%/25%压陷比的测试按照GB/T 10807的方法进行。

    - 75%压缩永久变形的测试按照GB/T 6669 方法A进行。

    - 纤维含量检测按 GB/T 2910（所有部分），FZ/T 01026、FZ/T 01057（所有部分）、FZ/T 01095等规定执行。

    - 起球性能的测试按照GB/T 4802.1的方法执行，采用压力为780cN，起毛次数0次，起球次数600次，评级按 GSB 16-1523。

    - 水洗尺寸变化率检测按GB/T 8628、GB/T 8629-2017（4N程序、平摊晾干）、GB/T 8630执行。

  - 外观质量、工艺质量检测

    - 外观质量第8项技术要求尺寸按照HG/T 5644中6.2的规定执行。

    - 除外观质量第8项之外，其余外观质量和工艺质量技术项的检测按照FZ/T 62036 6.2的全部要求执行。

  - 有毒有害物质含量检测

    - 甲醛、TVOC、苯乙烯单体释放率的检测按GB 18587附录A的方法执行。

    - 总亚硝胺迁移量的检测按EN 71-12的方法执行，亚硝胺物质清单见EN 71-12表3。

    - 石棉含量的检测按照《化妆品安全技术规范》（2015年版）的规定进行。

    - 可分解致癌芳香胺染料的测定按GB/T 17592和GB/T 23344执行。

- 检验规则

- 7.1 组批

产品应按批检验。采用相同原料、配方和工艺生产的同种规格的产品为一批。

- 7.2 抽样

- 7.2.1 内在质量检验抽样方案见表5。

- 表5 内在质量检验抽样方案

| 批量范围N | 样本大小n | 合格判定数Ac | 不合格判定数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 2~1200 | 2 | 0 | 1 |
| 1201~3200 | 3 | 0 | 1 |
| 3201~10000 | 5 | 0 | 1 |
| >10000 | 8 | 0 | 1 |
| 内在质量抽样的样本应满足表1检验的样品数量要求。 |  |  |  |

- 7.2.2 外观质量、工艺质量检验抽样方案见表6。

- 表6 外观质量、工艺质量检验抽样方案

| 批量范围N | 样本大小n | 合格判定数Ac | 不合格判定数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 20~1200 | 20 | 1 | 2 |
| 1201~10000 | 32 | 3 | 4 |
| 10001~35000 | 50 | 5 | 6 |
| >35000 | 80 | 10 | 11 |

- 7.2.3 实施抽样时，样本大小n大于批量N时，实施全检，合格判定数Ac为0。

- 7.3检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

- 7.4出厂检验

每批产品在分包出厂前均要进行出厂检验。出厂检验项目为5.3表1中的8-12项和5.4、5.5、5.7。

- 7.5 型式检验

7.5.1　型式检验项目为第5章全部项目。

7.5.2　正常生产时，型式检验应两年一次。

7.5.3　有下列情形之一时，应进行型式检验：

- ——正式生产后，当原料、配方、设备、工艺有发生较大改变时；

- ——长期停产后恢复生产时；

- ——出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- ——国家质量监督管理部门要求时；

- 7.6 判定

7.6.1 单件产品内在质量、外观质量、工艺质量和有毒有害物质含量分别按技术要求中合格品的要求判定，综合质量按内在质量、外观质量、工艺质量和有毒有害物质含量中的最低等级评定。

7.6.2 批判定时，内在质量按表5执行，外观质量和工艺质量按表6执行。不合格数小于或等于Ac，则判检验批合格；不合格数大于或等于Re，则判检验批不合格。

- 8 标志、包装、运输、贮存

- 8.1 标志

产品独立包装除需满足GB 5296.4和 GB 31701对产品标识的要求外，还需包括以下内容：

- ——产品适用对象，儿童乳胶枕需明确标注使用者年龄区间

- ——天然乳胶含量，含合成乳胶成分的需要标注合成乳胶的具体成分及含量

- ——产品质量等级

- ——生产日期或批号（标注于枕芯上）

- 8.2 包装

按GB 5296.4的要求，每件产品应有包装，包装大小根据具体产品而定。包装材料应材质适当，应保证储运中产品包装不散落、不破损、不沾污、不受潮。

- 8.3 运输、贮存

8.3.1 产品在运输和贮存过程中，应有遮盖物，不应重压、玷污、强烈高温、阳光直射、雨雪浸淋，禁止与酸、碱、油类、有机溶剂、热源及其他对橡胶性能有损害的物质接触。

8.3.2 产品应存放于干燥通风的库房内，不应与有毒有害物质一起存放。

_________________________________