ICS 97.140

团体标准

Y 81

T/SZS XXXX—2020

乳胶床垫

Latex mattreses

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                                      2020-XX-XX实施

深圳市深圳标准促进会  发布

目  次

前  言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语与定义	2

4  产品分类	2

5  技术要求	3

6  试验方法	5

7  检验规则	6

8  标志、包装、运输和贮存	7

# 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXXXXXXXXX提出。

本标准由深圳市深圳标准促进会归口。

本标准起草单位：XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准为首次发布。

# 乳胶床垫

# 1  范围

本标准规定了乳胶床垫的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于内芯材料以乳胶（含天然乳胶或合成乳胶）为主的发泡型床垫。可用于成人和儿童睡卧用乳胶床垫的质量分级。不适用于婴幼儿乳胶床垫。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2910 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则

GB/T 4802.1 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法

GB 5296.4 消费品使用说明第4部分：纺织品和服装

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 10807 软质泡沫聚合材料硬度的测定（压陷法）

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 17927.1 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟

GB 17927.2 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰

GB 18587  室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 24279 纺织品 禁/限用阻燃剂的测定

GB/T 24451 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 29862  纺织品 纤维含量的标识

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 35607 绿色产品评价 家具

GSB 16-1523 针织物起毛起球样照

FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物

FZ/T 01057 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法

FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

QB/T 1952.2  软体家具 弹簧软床垫

HG/T 5644 乳胶枕头

FZ/T 62036  乳胶枕、垫

T/GIEHA 006-2018 软体家具床垫有害物质限量等级细分

EN 71-12 Safety of toys Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 乳胶床垫 latex mattress

以天然乳胶（聚异戊二烯）或合成乳胶为主体材料的乳胶经发泡、成型等工序制成的床垫，以复合面料为主制作外套的卧具。

- 连续平面乳胶床垫 continuous plane latex mattress

将连续起泡和加有胶凝剂的乳胶原料注射到运输带上制成的乳胶床垫。

- 模具型体乳胶床垫 mold shape latex mattress

将加有胶凝剂的乳胶原料注入一定的模型制成的乳胶床垫。

- 缝边 tap edge

床垫表面的面料与围边面料、拉链之间缝合在一起呈线状的边条。

- 天然乳胶natural latex

以顺-1，4-聚异戊二烯等橡胶组分和脂类、糖、无机物等非橡胶组分以及水组成的混合物。

- 合成乳胶synthetic latex

通过乳液聚合制得的乳胶，如丁苯橡胶。

- 汗布套 sweatjacket

乳胶枕的内套，一般为针织面料。

- 产品分类

按使用者年龄，乳胶床垫分为成人乳胶床垫和儿童乳胶床垫。符合3-14周岁儿童生理需求的睡卧用乳胶床垫为儿童乳胶床垫。14周岁以上使用者睡卧用乳胶床垫为成人乳胶床垫。

- 技术要求

  - 产品分为优等品、一等品和合格品三个等级。

  - 产品的质量包括内在质量、外观质量、工艺质量及有毒有害物质限量。

  - 产品的内在质量要求见表1。

- 内在质量要求

| 序号 | 项目 |  |  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然乳胶含量注1/% ≥ |  | 连续平面乳胶床垫 |  | 80 | 70 | 50 |
|  |  |  | 模具型体乳胶床垫 |  | 85 | 80 | 70 |
| 2 | 气味注2 |  |  |  | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 灰分 |  |  |  | ≤10% |  |  |
| 4 | 物料性能 | 压陷硬度指数（压陷40%）/N |  |  | 30-200 |  |  |
| 5 |  | 65%/25%压陷比 ≥ |  |  | 3 |  |  |
| 6 |  | 老化前后压陷硬度指数变化率/% ≤ |  |  | ±10 | ±20 | ±30 |
| 7 |  | 干热老化后质量变化/% ≤ |  |  | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 8 |  | 耐久性（睡眠区域中心） |  |  | 加载5万次 | 加载4万次 | 加载3万次 |
| 9 |  | 耐久性（边部） |  |  | 加载10000次 | 加载8000次 | 加载5000次 |
| 10 | 阻燃性 |  |  |  | 应符合GB 17927.1和GB 17927.2相关规定 |  |  |
| 11 | 面料外套 | 纤维含量/% |  |  | 按GB/T 29862执行 |  |  |
| 12 |  | 起球性能/级 ≥ |  |  | 4 | 3 | 3 |
| 13 |  | 水洗尺寸变化率/% |  |  | -3.0 ~ +3.0 | -4.0 ~ +4.0 | -5.0 ~ +5.0 |
| 14 |  | 异味 |  |  |  |  |  |
| 15 | 汗布套 | 纤维含量/% |  |  | 按 GB/T 29862 执行 |  |  |
| 16 |  | 水洗尺寸变化率/% |  |  | -5.0 ~ +5.0 |  |  |
| 17 |  | 起球性能/级 ≥ |  |  | 3 |  |  |
| 18 |  | 异味 |  |  | 无 |  |  |
| 19 | 色牢度/级≥ | 耐皂洗 |  | 变色 | 4 | 3-4 | 3 |
| 20 |  |  |  | 沾色 | 4 | 3-4 | 3 |
| 21 |  | 耐汗渍 |  | 变色 | 4 | 3-4 | 3 |
| 22 |  |  |  | 沾色 | 4 | 3-4 | 3 |
| 23 |  | 耐摩擦 |  | 干摩 | 4 | 3-4 | 3 |
| 24 |  |  |  | 湿摩 | 3-4 | 3（深色2-3） | 2-3（深色2） |
| 25 |  | 耐唾液 |  | 变色 | 4 | — | — |
| 26 |  |  |  | 沾色 | 4 | — | — |
| 注1：天然乳胶含量允差-2%。 注2：气味指乳胶垫芯的气味。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 产品的外观质量见表2。

- 表2 外观质量要求

| 序号 | 项目 |  | 优等品 |  | 一等品 |  | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料外套 | 破损性疵点 | 不允许 |  | 不允许 |  | 不允许 |
| 2 |  | 线状疵点 | 不允许 |  | 不明显允许1处/件 |  | 轻微允许1处/件 |
| 3 |  | 条块状疵点 | 不允许 |  | 不明显允许1处/件 |  | 轻微累计4cm/面 |
| 4 |  | 色花、印花不良 | 不允许 |  | 不明显 |  | 不影响整体外观 |
| 5 |  | 局部露底 | 不允许 |  | 不允许 |  | 不明显 |
| 6 |  | 剪割不良、条痕 | 不允许 |  | 不明显 |  | 轻微 |
| 7 | 乳胶垫芯 | 色泽 | 颜色均匀，可有轻微杂色、黄芯 |  |  |  |  |
| 8 |  | 裂缝 | 不应有不弥合裂缝 |  |  |  |  |
| 9 |  | 单个气孔、残缺面积/ cm2≤ | 1 | 1.5 |  | 2 |  |
| 10 |  | 单个气孔、残缺深度/ cm≤ | 0.3 | 0.5 |  | 1 |  |
| 11 |  | 表皮皱折、脱皮、散布性小气泡 | 不影响外观和使用 |  |  |  |  |
| 12 |  | 污染 | 不允许粘有杂质或有明显污染 |  |  |  |  |
| 13 | 整体 | 尺寸偏差/mm | ΔL：（-10，+10） ΔW：（-10，+10） ΔH：（-15，+15） |  |  |  |  |
| 14 |  | 床垫铺面对角线偏差 | 床垫宽度≤1200mm时，对角线偏差≤20mm 床垫宽度≥1350mm时，对角线偏差≤25mm |  |  |  |  |
| 注1：面料外套外观疵点轻微、明显程度参见FZ/T 62036 附录A。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 产品的工艺质量要求见表3。

- 表3工艺质量要求

| - 项目 |  | - 优等品 | - 一等品 | - 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 图案质量 |  | - 图案整体位正不偏 | - 图案整体位偏不超过3cm | - 不影响整体外观 |
| - 缝迹质量 | - 缝纫针迹 | - 无跳针、浮针、漏针、针迹偏斜、脱线 | - 无跳针、浮针、漏针、脱线；针迹偏斜不超过0.5cm/20cm | - 无跳针、浮针、漏针、脱线1针/处，每件产品不超过3处，针迹偏斜不超过0.5cm/20cm |
|  | - 绗缝针迹 |  | - 跳针、浮针、漏针每处不超过2针，不允许超过3处/件，脱线每处不超过1cm，不允许超过5处/针 |  |
| - 缝纫质量 |  | - 缝迹轨迹匀、直、牢固，嵌线、卷边、拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面（里）料缝制错位小于1cm，接针套正缝合1cm以上固定缝制，起止处应打回针； 针迹密度：平缝≥8针/3cm，包缝≥7针/3cm； 外套尺寸、弧度应与内芯尺寸、弧度基本相符 |  |  |
| - 绗缝质量 |  | - 缝迹流畅、平复，无折皱夹布，绗缝起止处应打回针，接针套针缝合1.5cm以上固定缝制，无线头，针迹整齐均匀 |  |  |

  - 产品的有毒有害物质限量要求见表4.

- 表4 有毒有害物质限量要求

| 序号 | 项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 mg/m3 ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| 2 | TVOC释放量 mg/m3 ≤ | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| 3 | 总亚硝胺迁移量/μg/kg ≤ | 50 |  |  |
| 4 | 石棉 | 不得检出 |  |  |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料注1 | 不得检出 |  |  |
| 6 | 禁用阻燃整理剂 | 不得检出 |  |  |
| 注1：可分解致癌芳香胺染料清单见GB 18401附录C。 注2：甲醛、TVOC释放量的检测对象为面料外套和乳胶垫芯；总亚硝胺、石棉含量检测对象为乳胶垫芯；可分解致癌芳香胺染料的检测对象为面料外套。 注3：禁用阻燃整理剂物质名单见 GB/T 18885 中附录E（规范性附录）禁用阻燃剂。 |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 内在质量检测

    - 天然乳胶含量的测试应按照HG/T 5644 附录A的方法进行。

    - 气味的测试按照GB/T 24451 附录B的方法进行。

    - 灰分的测试按照GB/T 9345.1中方法A进行。

    - 老化前后压陷硬度指数变化率按照GB/T 10807中7.2方法A的规定进行老化试验，并计算老化后变化率。

    - 干热老化后质量变化的测试方法：取试样规格为100mm*100mm，在温度（23±2）℃、相对湿度（50±5）% 的标准环境下至质量恒定后称重（m0）后，放置温度为（105±2）℃烘箱中48h老化称取质量（m1），并计算质量损失。

    - 耐久性按 QB/T 1952.2中6.15进行。试验时和试验后，面料应无破损、缝边无脱线，芯料无破损。实验结束后，垫面高度不小于初始垫面高度的90%。

    - 家庭用乳胶床垫阻燃性能的评价按GB 17927.1的规定执行；公共场所乳胶床垫阻燃性能的评价按GB 17927.2的规定进行。

    - 纤维含量检测按 GB/T 2910（所有部分）、FZ/T 01026、FZ/T 01057（所有部分）、FZ/T 01095的规定进行。

    - 起球性能的测试应按照GB/T 4802.1的方法执行，采用压力为780cN，起毛次数0次，起球次数600次，评级按 GSB 16-1523。

    - 水洗尺寸变化率检测按GB/T 8628、GB/T 8629-2017（4N程序、平摊晾干）、GB/T 8630执行。

  - 外观质量、工艺质量检测

    - 外观质量第13、14项技术要求尺寸按照QB/T 4839中 6.3和6.4的规定进行。

    - 除外观质量第13、14项之外，其余外观质量和工艺质量技术项的检测按照FZ/T 62036 6.2的全部要求进行。

  - 有毒有害物质含量检测

    - 甲醛、TVOC释放量的检测按GB/T 35607附录C和附录F规定的方法进行。

    - 总亚硝胺迁移量的检测按EN 71-12的方法执行，亚硝胺物质清单见EN 71-12表3。

    - 石棉含量的检测按照《化妆品安全技术规范》（2015年版）的规定进行。

    - 可分解致癌芳香胺染料的测定按GB/T 17592和GB/T 23344的规定进行。

    - 禁用阻燃剂的测定按 GB/T 24279的规定进行。

- 检验规则

- 7.1 组批

产品应按批检验。采用相同原料、配方和工艺生产的同种规格的产品为一批。

- 7.2检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

- 7.3出厂检验

7.3.1  每批产品在分包出厂前均要进行出厂检验。出厂检验项目为5.3表1中的11-26项。

7.3.2  抽样和组批规则

出厂检验应进行全数检验，进行全数检验有困难的可实行抽样检验。抽样检验方法依据GB/T 2828.1中规定，采用正常检验，一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ，质量接受限（AQL）为6.5，样本量及判定数值按表5进行。

- 表5 出厂检验抽样方案

| 批量范围N | 样本量n | 合格判定数Ac | 不合格判定数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 20~15 | 2 | 0 | 1 |
| 16~50 | 8 | 1 | 2 |
| 51~90 | 13 | 2 | 3 |
| 91~150 | 20 | 3 | 4 |
| 151~280 | 32 | 5 | 6 |
| 281~500 | 50 | 7 | 8 |
| 501~1200 | 80 | 10 | 11 |
| 1201~3200 | 125 | 14 | 15 |

- 7.4 型式检验

7.4.1 型式检验项目为第5章全部项目。

7.4.2 正常生产时，型式检验应两年一次。

7.4.3 有下列情形之一时，应进行型式检验：

- ——正式生产后，当原料、配方、设备、工艺有发生较大改变时；

- ——长期停产后恢复生产时；

- ——出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- ——国家质量监督检验机构提出进行型式检验时；

- 7.4.4 抽样规则

- 在一个检验周期内，从近期生产的产品中随机抽取2件样品，1件送检，1件封存。

- 7.5 判定

7.5.1 单件产品内在质量、外观质量、工艺质量和有毒有害物质含量分别按技术要求中最低一项判定，综合质量按内在质量、外观质量、工艺质量和有毒有害物质含量中的最低等级评定。

7.5.2 批判定时，按表5执行。不合格数小于或等于Ac，则判检验批合格；不合格数大于或等于Re，则判检验批不合格。

- 8 标志、包装、运输、贮存

- 8.1 标志

- 产品独立包装除需满足GB 5296.6和 GB 31701对产品标识的要求外，还需包括以下内容：

- ——产品名称；

- ——产品型号或规格、适用对象，儿童乳胶枕需标注使用者年龄区间；

- ——天然乳胶含量，含丁苯橡胶成分的需要标注丁苯橡胶含量；

- ——产品质量等级；

- ——生产日期或批号（标注于乳胶垫芯上）；

- ——检验合格证明。

- 8.2 使用说明

- 产品使用说明的主要内容编写应符合GB 5296.6的规定，内容至少应包括：

- ——产品名称、型号规格、执行标准号；

- ——产品主要使用场所；

- ——乳胶成分、含量；

- ——使用方法、注意事项；

- ——保质期。

- 8.3 包装

按GB/T 5296.6的要求，每件产品应有包装，包装大小根据具体产品而定。包装材料应材质适当，应保证储运中产品包装不散落、不破损、不沾污、不受潮。

- 8.4 运输、贮存

8.4.1 产品在运输和贮存过程中，应有遮盖物，不应重压、玷污、强烈高温、阳光直射、雨雪浸淋，禁止与酸、碱、油类、有机溶剂、热源及其他对橡胶性能有损害的物质接触。

8.4.2 产品应存放于干燥通风的库房内，不应与有毒有害物质一起存放。

_________________________________